	Uniplus CA
Doppia parete inox-inox coibentato con intercapedine d’aria
	[image: image2.jpg](c]:]>]







	[image: image1.png]



	Voce di capitolato


Sistema camino realizzato con elementi componibili doppia parete a camera d'aria a giunzione stabilizzata Uniplus CA della G.B.D. Spa rispondente alla norma UNI EN 1856-1 con rispettiva marcatura CE e designazione T200-H1-W-V2-L50 040-O25 installato con guarnizione T400-N1-D-V2-L50 040-O130 e T400-N1-D-V2-L50 040-G300 installato senza guarnizione. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L/Ti di spessore minimo 0,4mm e parete esterna inox AISI 304 di spessore 0,4 mm con finitura 2B antiriflesso per non costituire situazioni di disturbo alla visibilità se collocati in prossimità di vie di circolazione. Bicchieratura calibrata con profondità maggiorata e profilo squadrato per garantire la massima stabilità nella connessione tra gli elementi. Guarnizione di tenuta “condensig resistant” a triplo labbro di colore nero, made in Italy e certificata secondo UNI EN 14241-1. Giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica. Coibentazione mediante camera d'aria statica con spessore pari a 8 mm. Lo spessore sotto 1 cm non permette la convenzione dell’aria all’interno delle pareti. Estetica curatissima, grazie all’ingombro e peso ridotto non necessità di mensole di supporto e risulta essere la migliore soluzione per le riqualificazioni Ecobonus per l’installazione su murature con cappotto. La posa deve essere realizzata secondo le istruzioni del fabbricante. La realizzazione del sistema camino deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di legge previsti dalle regolamentazioni vigenti.

	
	Pagina 1 di 1



[image: image2.jpg]